Конкурсное задание

Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Turkestan 2024

по компетенции сварочных технологий

Разработали:

Главный эксперт: Мусаев Б

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1 | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Описание проекта и заданий | 3 |
| 3 | Инструкции для участников | 4 |
| 4 | Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы | 12 |
| 5 | Материалы, оборудование и инструменты, находящиеся в тулбоксе конкурсанта | 13 |
| 6 | Материалы & оборудование и инструменты, запрещенные на конкурсной площадке | 15 |
| 7 | Схема оценки | 15 |
| 8 | Другое | 16 |

ВВЕДЕНИЕ

Конкурсное задание состоит из независимых модулей/одного общего задания, позволяющих конкурсантам продемонстрировать навыки в компетенции...

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний и умений

Конкурсное задание имеет несколько модулей или заданий, выполняемых последовательно. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ

Участник должен уметь выполнять без посторонней помощи следующие задачи: сборка и  сварка стыковых и угловых соединений пластин и труб, а также сортового проката во всех рабочих положениях и швами с разными углами наклона и вращения. Терминология в отношении положений для сварки применяется в соответствии с ISO, AWS и ГОСТ KZ.

•  Вся сварка соединений, емкостей и сосудов выполняется вертикально снизу вверх

•  Для модулей из алюминия и нержавеющей стали все швы выполняются в один проход с присадочным материалом, применение сварки без присадки – ЗАПРЕЩЕНО!

| Пластина или труба | Позиция для сварки | Позиция испытания AWS | ISO и EN | РД 03-495-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластина | Плоская | 1G, 1F | PA | Н1 |
| Пластина | Горизонтальная | 2G, 2F | PC, PB | Г, Н2 |
| Пластина | Вертикальная | 3G, 3F верх | PF | В1 |
| Пластина | Верхняя | 4G, 4F | PE, PD | П1, П2 |
| Труба | Вертикальная ось, стационарная | 2G | PC | Г |
| Труба | Горизонтальная ось, стационарная | 5G верх | PF | В1 |
| Труба | Ось на 45°, стационарная | 6G верх | H-L045 | Н45 |

Конкурсный проект представляет собой серию отдельных модулей.

Таблица 1  Модули и время

| № п/п | Наименование модуля/ критерия | Максимальный балл | Время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module A.Контрольные образцы |  | 4часа |
| 2 | Модуль В. Резервуар, работающий под давлением |  | 8часов |
| 3 | Модуль D. Конструкция из нержавеющей стали |  | 3часа |

Время на выполнение всего конкурсного задания (3 модуля) рассчитано на 15 часов.

ИНСТРУКЦИИДЛЯУЧАСТНИКОВ

Module one: Test coupons general notes

• Time: allow three to four hours approximately;

• Quantity: three to five specimens, either Single V-groove butt joint welds or fillet welds;

• Welding processes:

• Welding positions:

• Drawings:

• For all test plates, 20mm at the start and finish will not form part of the inspection or marking process.

• The preparation for all butt weld test coupons shall be milled or turned at 30º to a featheredge. (No root face)

The Competitor shall submit the test coupons fully assembled to the Experts for stamping prior to welding.

The fillet weld coupon/s shall consist of two (2) pieces each 10mm in thickness, one-piece 125mm wide in length and the other 100mm wide, 250mm in length.

The fillet weld coupon shall have a leg dimension of 10mm, with an allowable tolerance of (+2mm – 0mm). The fillet welds must be completed with a minimum of two runs and a maximum of three runs.

The weld must be MULTI RUN with a maximum of THREE runs. Single run or welds with more than three runs will NOT be allocated any marks for that coupon.

• If the hold point was not conducted, all would be affected assessments shall receive no marks.

• Grinding for the intent to enhance the cap pass shall not be allowed. All aspects for the assessment of an enhanced cap pass shall not be evaluated and a zero mark awarded.

• One test plate coupon shall consist of two (2) pieces, each 10mm in thickness, 100mm wide and 250mm in length.

• The second test plate coupon shall consist of two (2) pieces, each 10mm x 150mm x 250mm.

10 mm Test Coupon notes

• Grinding for the intent to enhance the root pass or cap pass shall not be allowed. All aspects for the assessment of an enhanced root pass or cap pass shall not be evaluated and a zero mark awarded.

• GMAW (MAG) is the only semi -automatic process to be used for root pass runs. FCAW (136) shall not be considered for making root passes.

10 mm Test Coupon notes

• If GMAW (MAG) is drawn for the root pass, a stop/start will be required in the centre 75mm of the plate;

• If any semi- automatic processes (GMAW/MA/FCAW) are drawn for the fill and cap passes, a stop/start in the centre 75mm of the cap pass only will be required. A weave or the last pass of a multi-pass stringer bead cap is considered for the stop and restart.

• GTAW (141) shall not be used on the 10mm test coupon.

• GMAW (MAG) is the only semi -automatic process to be used for root pass runs. FCAW (136) shall not be considered for making root passes.

• If hold points were not conducted, all would be affected assessments associated with the hold point shall receive no marks.

• Grinding for the intent to enhance the root pass or cap pass shall not be allowed. All aspects for the assessment of an enhanced root pass or cap pass shall not be evaluated and zero marks awarded.

Pipe Test Coupon notes

• The pipe test coupon shall consist of two (2) pieces of 114.3mm dia x 8.56mm wall (4” SCH 80) carbon steel pipe.

• The fillet weld coupon shall contain a stop start in the middle 75mm of the joint. The stop start shall be located in either root or capping run to be decided by a jury vote at the Competition.

• The stop/start to be inspected and verified by stamping.

• Each of the two plate coupons shall be welded with a different process.

• The pipe coupon shall be welded with the process or processes selected from the table list.

• Grinding for the intent to enhance the root pass or cap pass shall not be allowed. All aspects for the assessment of an enhanced root pass or cap pass shall not be evaluated and zero marks awarded.

Второй модуль: Резервуар, работающий под давлением

Наименование: Полностью герметичная конструкция из пластин / труб, которая будет включать все четыре перечисленных способа сварки и все положения сварки, описанные в данном Техническом описании.

- Время: 8 часов;

- Размер: Общие размеры занимаемого пространства – приблизительно 350 х 350 х 400 мм;

- Толщина листа: 10 мм;

- Толщина стенки трубы:  от 4 – 5,5  мм;

- Испытание под давлением: обычно не менее 69 бар (1 000 фунт/дюйм2).

Резервуар под давлением не должен весить более 35 кг в сваренном состоянии.

Третий модуль: Конструкция из нержавеющей стали

Алюминиевая конструкция и конструкция из нержавеющей стали идентичны за исключением задней пластины для поддува газа при сварке аустенитной стали.

Наименование: Частично закрытая конструкция из нержавеющей стали, которая будет сварена посредством TIG (141).

- Время: 3 часа;

- Размер: Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно 150 х 150 х 200 мм;

- Толщина листа / материала трубы из нержавеющей стали:  3 мм.

Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадочного металла и не должно переварачиватся . При выполнении второго прохода, с присадочным металлом или без него, конструкция оцениваться НЕ будет.

Конструкция в данном модуле Конкурсного задания может быть распилена пополам, если потребуется проверить глубину проплавления шва и выставить оценку.

ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все необходимое оборудование, инструмент и расходные материалы указаны в инфраструктурном листе.

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА

Нерасходные материалы, приобретаемые конкурсантами самостоятельно для использования во время конкурса.

Данный список содержит минимально необходимый набор, который конкурсанту нужно иметь с собой для участия в конкурсе:

| № п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углошлифовальная машина (под круг 125 мм) Мощность 800Вт | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 2 | Щиток для работы с УШМ | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 3 | УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2; 3. | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 4 | Металлическая щетка ручная (узкая) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 5 | Круг отрезной 125х2х22 | на усмотрение участника | шт | 6 |
| 6 | Круг шлифовальный 125х6х22 | на усмотрение участника | шт | 2 |
| 7 | Лепестковый шлифовальный диск 125х22 | на усмотрение участника | шт | 2 |
| 8 | Чашеобразная стальная щетка для УШМ 125х22 | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 9 | Тарелкообразная стальная щетка для УШМ 125х22 | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 10 | Молоток-шлака отделитель | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 11 | Молоток слесарный 500гр. | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 12 | Зубило слесарное 200мм (стальное) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 13 | Бокорезы (на подобии KRAFTOOL 22001-5-16) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 14 | Круглогубцы (на подобии VDE 160мм HAUPA 211216) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 15 | Кусачки для проволоки (на подобии ЗУБР ЭКСПЕРТ 2201-7-18) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 16 | Очки защитные прозрачные (на подобии ХАММЕР РОСОМЗ) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 17 | Беруши | на усмотрение участника | шт | 5 |
| 18 | Линейка металлическая 500мм | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 19 | Угловая линейка | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 20 | Чертилка | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 21 | Штангенциркуль 250мм с глубиномером | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 22 | Набор маркеров по металлу 4 цвета | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 23 | Клещи зажимные (4104250) | на усмотрение участника | шт | 4 |
| 24 | Шуруповерт | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 35 | Набор насадок на бормашину по металлу (для шуруповерта) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 26 | Магнитные угольники 100х100 | на усмотрение участника | шт | 4 |
| 27 | Маска сварочная - хамелеон (запасной светофильтр) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 28 | Респиратор | на усмотрение участника | шт | 4 |
| 29 | Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны) | на усмотрение участника | шт | 1 |
| 30 | Обувь сварочная | на усмотрение участника | пара | 1 |
| 31 | Краги сварщика для ММА и MIG/MAG | на усмотрение участника | пара | 1 |
| 32 | Перчатки сварщика для TIG (рекоменд.Кевлар) | на усмотрение участника | шт | 1 |

- Если во время соревнования какое-либо оборудование, принадлежащее конкурсанту сломается или придет в негодность, дополнительное время на устранение неисправности выделяться не будет.

Конкурсанты могут использовать вспомогательные средства для выравнивания конкурсных образцов, но до начала сварочного процесса они должны быть убраны.

МАТЕРИАЛЫ & ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Любые материалы, которые могут быть использованы при сборке образцов проектов или их частей, дающие преимущество перед другими конкурсантами, запрещается проносить на территорию проведения конкурса.

Запрещено проносить на территорию проведения конкурса дополнительные расходные материалы.

СХЕМА ОЦЕНКИ

Каждый тестовый проект должен сопровождаться соответствующей схемой оценки, соответствующей критериям оценки, приведенным в Техническом описании. Для каждого из этих критериев должен быть определен подробный перечень подлежащих оценке аспектов (это будет проект предложения, которое обсуждается и дорабатывается во время подготовительного периода на Чемпионате).

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):

| Критерий/ Модуль | Критерий | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейская (если это применимо) | Измеряемая | Общая |
| Критерий / Модуль А | Визуально-измерительный контроль | 3,0 | 17,00 | 20,00 |
| Критерий / Модуль В | Испытания на герметичность | - | 60,00 | 60,00 |
| Критерий/ Модуль С | Неразрушающий контроль - (РК) | - | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  | 100 | 100 |

ДРУГОЕ

Используйте этот раздел для информации, которая важна, но не рассматривается в предыдущих разделах.

День С-1 День приездаКонкурсантов для прохождения следующих процедур:

Прохождение регистрации и проверкидокументов, удостоверяющих личность участников;

Прослушивание объяснений и подробного инструктажа по Конкурсному заданию с уже внесенными не менее 30% изменениями;

Прослушиваниеинструктажа участниками по ТБ и ОТ, подписание протоколов по ОТ и ТБ;

Проведениежеребьевки конкурсных мест и подписание протокола жеребьевки;

Проверка тулбоксов;

Ознакомление с конкурсными местами и тестирование оборудования на площадке.